１－３　木材之軸向與斷面

木材由不同種類、不同大小的許多細胞組成，為非均質、異向性材料，習慣上，根據主要細胞排列之方向（orientation）將其分為三個互相垂直的軸向（axial direction），即縱向、徑向、及弦向，如圖１－１４所示。

縱向（longitudinal direction）乃與樹幹或木理（grain）平行之方向又稱木理方向（grain direction），或纖維方向（fiber direction）。

徑向（radial direction或譯為放射方向）乃與年輪垂直與射線（ray）平行之方向，又稱射線現象（ray direction）。

弦向（tangential direction）乃與年輪平行之方向，或謂與徑向垂直之方向。

因為此三個軸向屬於木材之基本性質，故學習木材者應熟記其意義。

造材或製材時，如鋸截木材之方式不同，所得斷面之性狀亦異，各種組織在不同的斷面上呈現之形態不同，為便於識別木材，及有效的利用木材，茲將各斷面之意義及在其上常見之特徵簡述於下。

（一）橫斷面：

鋸木材時，所得之橫斷面與樹幹或木理垂直者，稱橫斷面（cross section、transverse section或譯為橫斷面），或橫面（cross surface、transverse surface）、或端面（end surface），如圖１－１５之Ａ面及Ｂ面。造材或製材後，原木或板材兩端之斷面即為橫斷面，近幹基（butt）者稱前端面（front end surface），近樹梢者稱末端面（rear end surface），通常原木之前端面較大，末端面較小，兩者甚易區別。在橫斷面上髓心（pith）為較大的圓形斑點狀，射線均為自髓心射出之細線狀，春材與秋材在原木之橫斷面分別為深淺顏色之同心環狀，如圖１－１５中之Ａ面所示；在木板之橫面則為深淺顏色之平行弧狀，如圖１－１５中之Ｂ面所示，節為長橢圓形，習稱穗節狀（spike kont）。闊葉樹材之導管腔徑大，在橫斷面多呈明顯的小孔狀，習稱管孔（pore），其大小及排列之形態對木材之識別及鑑定及有價值。

（二）縱斷面：

鋸木材時，所得之斷面與樹幹或木理平行者，稱縱斷面（longitudinal section或譯為縱切面）、或縱面（longitudinal surface），因其與年輪及射線之關係不同，又分為徑斷面、弦斷面、雜斷面。

⑴徑斷面：

鋸木材時，所得之縱斷面如通過髓心、與射線平行、與年輪垂直者，或未斷面與年輪之交角大於60∘者，均稱徑斷面（radial section或譯為徑切面）、或徑面（radial surface），如圖１－１５中之Ｃ面與Ｄ面，申言之，標準之徑斷面是由徑向及縱向構成之斷面。如木板之寬面為徑斷面時，則稱徑面板（radial lumber）如圖１－１６(A)中之ｒ所示，因象鋸（quartersawing）木材時，如圖１６(B)所示，即可得到徑斷面或徑面板，故徑斷面亦稱象鋸面（quartersawed surface），徑面板亦稱象鋸板（quartersawed lumber）。在徑斷面，髓心為縱向之長條狀，射線多為橫向之短線狀或斑紋，春材與秋材分別為不同深淺顏色的縱向長條，交替平行排列，導管腔（lumen of vessel）為縱向細長之線狀凹痕，習稱導管線（vessel line），節（knot）亦為長橢圓形。

⑵弦切面：

縱鋸木材時，所得之縱斷面不通過髓心、與射線垂直、與年輪相切者，或未斷面與年輪之交角小於30∘者，均稱弦斷面（tangential section）、或弦面（tangential surface）、或平面（plain surface），如圖１－１５中之Ｅ面，申言之，標準之弦斷面是由弦向及縱向構成之斷面。如木板之寬面為弦斷面時，則稱弦面板（tangential lumber）如圖１－１６(A)中之ｔ所示；其向髓心之斷面稱裡面（inner surface），向樹皮之斷面稱表面（outer surface）。因平鋸（piainsaeing）木材時，如圖１６(C)所示，即可得到弦斷面及弦面板，故弦斷面又稱平鋸面（plainsawed surface），弦面板又稱平鋸板（plainsawed lumber）。在弦斷面，射線為縱向長短不同的紡錘型斑點或斑紋，春材及秋材交織成不同深淺顏色之雲狀、Ｕ形、Ｖ形花紋，導管腔亦為縱向細長之線狀凹痕，節為圓形或卵形，前者稱圓節（round knot），後者稱橢圓節（oval knot）。

⑶雜斷面：

鋸木材時，所得之縱斷面不通過髓心，與射線斜交，與年輪也斜交；或謂斷面與年輪之交角介於30∘～60∘之間者，均稱雜斷面（bastard section）、或雜面（bastard surface），實乃界於徑斷面與弦斷面之間的中間型斷面。如木板之寬面為雜斷面時，則稱雜面板（bastard lumber），如圖１－１６(A)中之ｂ所示。射線在雜斷面為紡錘型斑紋，春材與秋材分別為不同深淺顏色之縱向條紋，唯較徑斷面者略寬。

（三）斜斷面：

鋸截木材時，所得之斷面與樹幹或木理斜交者，或謂斷面與主軸之交角介於0∘～90∘之間者，均稱斜斷面（oblique section）、或斜面（oblique surface）。髓在斜斷面多為橢圓形之斑點，射線仍為自髓心射出之細線，唯長短變異大，春材與秋材則為不同深淺顏色之同心橢圓環。

通常識別木材或鑑定材種，多藉肉眼、或放大鏡、或顯微鏡等觀察各種組織在不同斷面上之特徵，然後參考有關文獻而判定。