２－１０　封片

封片（sealing、mounting）乃利用膠料將蓋玻片、切片、載玻片三者膠合在一起之工作，因製作目的之不同，通常分為暫時封片（temporary mounting）及永久封片（permanent mounting）。封片操作看來簡單，但不易行，需有熟練之技巧，使能製得完美之切片（slide），所需之材料有封片劑、蓋玻片、載玻片。

(一)封片劑：

封片劑（mounting medium）為封片必備之物，暫時封片可用等量甘油－酒精混合液，永久封片常用加拿大樹膠或合成樹脂。

⑴加拿大樹膠：

加拿大樹膠（Canada’s balsam）乃一種採自加拿大冷杉（Abies fraseri Lindley）之松脂（turpentine），淡黃色明香味、黏性大，溶於乙醚、二甲苯、氯仿、不溶於水，乾後透明，久置後變黃，能引起酸性染料退色。市售者濃度大，必須加入三分之一左右的二甲苯稀釋之，才能使用。稀釋時，常因攪拌引起許多氣泡，不能立即使用，故須事先調配。

⑵合成樹脂：

合成樹脂（synthetic resin）或稱人造樹脂，專供封片用，為無色半透明之固體，溶於二甲苯，呈無色澄清之液體，狀似水玻璃。封片前，將其配成適當之黏度，即可使用。

(二)載玻片：

載玻片（slide glass）均為長方形，厚1mm.、寬25mm.、長75mm.，品質優良者，透明無色，光滑無痕，無氣泡；質地較差者，略帶淡青色，厚度亦較大。

(三)蓋玻片：

蓋玻片（cover glass）有圓形、方形、長方形三種，格規因形狀而異。圓形者，直徑長18mm.；方形者，長與寬均為18mm.；長方形者，寬22mm.、長

mm.、40mm.、50mm.等。蓋玻片之厚度變化大，可分為五種，各有其用途。

⑴No.００：

No.００為最薄之蓋片，厚度不超過0.09mm. ，易破碎，普通甚少使用。

⑵No.０：

No.０，厚0.09mm.，常用於油浸物（immersion objective）製片，易破碎，不易清潔。

⑶No.１：

No.１，厚0.15mm.，不易破碎，易清潔，適於製作高倍顯微鏡觀察之切片。

⑷No.２

No.２，厚0.20mm.，不易破碎，因厚度大，影響顯微鏡焦距之調整，不適合製作高倍顯微鏡觀察之切片。

⑸No.３

No.３，厚度介於0.30～0.35mm.之間，為最厚之蓋玻片，僅用於乾封（dry whole mount）。

不論載玻片或蓋玻片為新片或舊片，使用前，均應洗滌乾淨，否則影響切片之清晰度。洗滌新片簡單，常先將其進入肥皂液中，經適當之時間後取出，一次以清水、蒸餾水、酒精清洗，乾後即可使用。舊片洗滌較難，常先浸於洗液中，待片上之污穢除去後，再以清洗新片之方法洗穢，常用洗液之配方如下。

⑴重鉻酸鉀*（Potassium bichromate） 20g.

⑵硫酸*（sulphuric acid）     　　　30g.

⑶水（water）　　　　　　　　　　　　250g.

＊重鉻酸鉀（K2Cr2O7）為橘紅色透明結晶，味苦，極毒，帶有金屬氣味，氧化力甚強，溶於水，不溶於醇，常用為氧化劑。

＊硫酸（H2SO4）為無色或棕色油狀液體，比重1.8342，溶於水，溶時產生高熱，稀釋時應注意，以防發生意外。

(一)暫時封片：

在某些研究工作中，使用之切片，如於研究工作結束後，不需保持時，為方便計，常採用暫時封片法。短時間者，可以50/50甘油－酒精混合液封片，然後用清漆（lacquer）或指甲油（fingernail polish）將蓋片固定。長時間暫時封片，常用卡魯糖漿（Karo syrup）為封片劑，然後以清漆或指甲油將蓋片固定，因卡魯糖漿易生菌，特別是黑麵包黴（black bread mould），故使用時，宜先加數滴福爾馬林，以防切片發霉遭受破壞。

(二)永久封片：

在研究工作而言，使用之切片需要長期保存者，則採用永久封片法，其步驟如下。

⑴清潔或洗滌載玻片及蓋玻片，置於烘箱中烘乾。

⑵滴1～2滴加拿大膠或合成樹脂於載玻片上，不可太少或太多，太少則於封片後易發生欠膠，形成空隙；太多則於封片後大量溢出，形成困擾。

⑶利用壓舌片（spatula）、或移片鏟（sectioin lifter）、或毛筆將切片（section）自二甲苯中取出，放於載玻片的加拿大膠上，其位置如圖２－７所示。

⑷再滴1～2滴加拿大膠於切片上，然後將蓋玻片蓋上，即完成封片，為減少封片時切片中產生氣泡及防止加拿大膠因二甲苯揮發形成柔膜，宜立即將蓋玻片穩緩的傾斜放下。

⑸封片後應立即標註切片之樹種名稱（學名、中文名）、號數、製作人、製作日期，以免日久遺忘，造成無謂的困擾。