２－８　切片之脫水

在製作切片過程中，除暫時性切片外，任何永久性切片，於染色後，封片前，均須經過脫水處理，否則製成之切片將無法長期保存。所謂脫水處理（dehydrate）乃利用某些化學藥物，將木材組織中之水分去除，使其達到完全無水之狀態，所用之藥物稱脫水劑（dehydration），如丙酮、酒精為兩種最常見之脫水劑。

(一)丙酮：

丙酮（aceten CH3COCH3）為無色液體，有類似薄荷香味，沸點56℃，不但溶於水，而且可與水任意比例組合，唯脫水之效果不如酒精。

(二)酒精：

酒精又稱乙醇（ethyl alcohol、ethanol C2H5OH）為無色液體，弱鹼性，溶於水，可與水任意比例混合。純酒精（absolute alcohol）具強烈之吸濕性，易吸收空氣中之水分，而改變其濃度與比重，必須密封保存。普通市售之酒精均為95％之濃度，常用以調配試驗試中所需不同濃度之酒精，調配方法簡便，即以95％酒精為母液，加入適量之蒸餾水，均勻混合後，即為所需濃度之酒精，所謂適量之蒸餾水，可以下式求之。

Qw＝95-Va…………………２－２

Qw＝適量之蒸餾水（份）

95＝常數（母液濃度值）

Va＝欲配酒精濃度值

［例一］今因製片需要，擬利用95％酒精，調配50％酒精，應加水若干？

解： Qw＝95-Va

＝95-50＝45份

即以45份之蒸餾水與50份之95％酒精配成不同之濃度；純酒精更是不可缺少之脫水劑。

切片脫水時，應自低濃度（依染色液之性質而定）之脫水劑開始，逐漸至高濃度之脫水劑，不可太急，否則將引起細胞收縮及變形。如用酒精時，各級間之濃度差異不宜超過15％，脫水之時間不宜太短，每次最少需5～10分鐘，甚至更長的時間。