  - 縱向串狀管胞

針葉樹材的縱向串狀管胞(longitudinal strand tracheid)常簡稱串狀管胞(Strand tracheid)，或隔膜管胞(septate tracheid)，屬硬壁組織，由形成層紡錘形原始細胞衍生的子細胞在發育過程中產生橫膈膜形成，為一種狹長形細胞，具端壁(end wall)，其端壁與縱向壁垂直，上有小重壁孔，如圖8-26所示。

串狀管胞之形態及配列與典型的縱向柔壁細胞相似，唯其特徵不同，前者屬硬壁組織，具重壁孔；後者為柔壁組織，具單壁孔。然串狀管胞仍被認為介於縱向管胞與周緣細胞，或縱向柔壁細胞間的過渡組織。

串狀管胞常見於縱向樹脂溝及傷癒組織的附近，或年輪之外緣，有時與柔壁細胞混生，形成混合串(mixed strand)。如圖8-27所示，雲杉(Picea asperata Mast.)，及西部落葉松(Larix occidontalis Nutt.)均有串狀管胞，而落葉松者有時與縱向柔壁細胞形成混合串，甚具鑑別價值。茲列舉具串狀管胞之科屬於表8-17以供參考。

表8-17　　具串狀管胞之科屬

科　　屬　　名　　　　科　　屬　　名

松科(Pinaceae)　　　　 　鐵杉屬(Tsuga)

油杉屬(Keteleeria)　 杉科(Taxodiaceae)

落葉松屬(Larix)*　　 　長葉世界爺屬(Sequoia)

雲杉屬(Picea)

松屬(Pinus)

帝杉屬(Pseudotsuga)*

註：*示該屬中某些樹種有時具混合串。