8-5	縱向柔壁細胞

縱向柔壁細胞(longitudinal parenchyma cell)又稱串狀柔壁細胞(strand parenchyma cell)、或直立柔壁細胞(vertical parenchyma cell)，或軸向柔壁細胞(axial parenchyma cell)，由形成層紡錘形原始細胞衍生的母細胞發生橫向分裂經分化形成，長短大小不一，變化頗大。概言之，如紡錘形原始細胞在分化前經多次橫向分裂，形成的縱向柔壁細胞較長。

縱向柔壁細胞沿木理方向上下排成串狀，如圖8-28所示，每串之細胞數目，不但因樹種而異，即同一樹種者亦有差別。

縱向柔壁細胞之形態，因位置而異，概言之，可分為兩種，即位於每串細胞兩端者為彈頭狀，位於中間者為長方柱狀，在橫斷面上多為矩形；在縱斷面上多為豎長方形，細胞壁薄，具圓形或橢圓形小單壁孔，但有些樹種之縱向柔壁細胞不具壁孔。有些樹種，如油杉[Keteleeria fortunei (Murr.) Carr.]、水杉(Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng)、南部落羽松[Taxodium distichum (Linn.) Rich.]、美國肖楠(香肖楠Calocedrus decuurrens Torr.)之串狀柔壁細胞，其端壁因受壁孔的影響，斷面呈串珠狀，故稱節狀端壁(nodular end wall)，如圖8-29所示，此種現象也有認為是初生壁局部的加厚現象，而非真正的壁孔。有些樹種如長葉世界爺(Sequoia sempervirens Endl.)、南部白扁柏[Chamaecyparis thyoides (Linn.) B.S.P.]之串狀柔壁細胞，其端壁平滑無任何突起，但國產紅檜(Chamaecyparis formosensis Matsum)則有節狀端壁，具2～4個節。下表所列之科屬其縱向柔壁細胞均無明顯的節狀端壁。

表8-18　　縱向柔壁細胞不具節狀端壁的科屬

科　　屬　　名　　　　科　　屬　　名

杉科(Taxodiaceae)　    羅漢松科(Podocarpaceae)

杉木屬(Cunningghamia)　淚柏屬(Dacrydium)

長葉世界爺屬(Sequoia)　羅漢松屬(Podocarpus)

台灣杉屬(Taiwania)

柏科(Cupressaceae)

扁柏屬(Chamaecyparis)

縱向柔壁細胞多具貯藏機能，概言之，邊材者多含有原生質，心材者常含有澱粉、油脂、或無機鹽類之結晶，故縱向柔壁細胞依內含物之不同又可分為樹脂細胞、結晶細胞。

(一)樹脂細胞：

凡縱向柔壁細胞含有樹脂狀物質者均稱樹脂細胞(resin cell)，為最常見之縱向柔壁細胞，橫斷面多為矩形，縱斷面略為長橢圓形，壁很薄，具單壁孔，因所含之樹脂為黃褐色或暗褐色，如圖8-30所示，故極易認別。除表8-19所列各科屬無樹脂細胞外，其餘之針葉樹材多具樹脂細胞。

表8-19　　針葉樹材不具樹脂細胞之科屬

科　　屬　　名　　　　科　　屬　　名

銀杏科(Ginkgoaceae)    南洋杉科(Araucariaceae)

銀杏屬(Ginkgo)         貝殼杉屬(Agathis)

松科(Pinaceae)           南洋杉屬(Araucaria)

雪松屬(Cedrus)       紅豆杉科(Taxaceae)

落葉松屬(Larix)*       紅豆杉屬(Taxus)

雲杉屬(Picea)          榧屬(Torreya)

松屬(Pinus)*

杉科(Taxodiaceae)

金松屬(Sciadopitys)