台灣紅檜

英文名：Taiwan red cypress

學  名：Chamaecyparis formosensis

科  名：柏木科 Cupressaceae

產  地：台灣

說明：木材外觀與台灣扁柏略相似，唯紅檜色澤較帶淡紅色。其加工性質大致與台灣扁柏相似，生材比重較台灣扁柏大，氣乾材卻較台灣扁柏小，耐蟻性與耐濕性則較台灣扁柏強。 為老樹常具有蓮藕朽，俗稱為蓮根材，致使降低木材之利用價值，但可用於雕刻用材。於台灣市場上與台灣扁柏通稱為檜木。

木材特徵：1. 邊心材區別明顯。

2. 年輪明顯，春材向秋材漸進移行而分明。

3. 木材具柏木香氣。

用途：建築、家具、棺木、雕刻等。

台灣扁柏

英文名：Taiwan yellow cypress

學  名：Chamaecyparis taiwanensis

科  名：柏木科 Cupressaceae

產  地：台灣

說明： 台灣扁柏為台灣產木材中最優良之木材， 木理通直均勻，木肌細緻，富光澤，木材具芳香及辛辣味。木材輕軟中庸，富彈性，耐腐性及耐蟻性，乾燥容易且乾燥狀態極良好，少反翹變形，收縮極小易割裂，刨削加工容易，刨面極光滑而精緻，釘著性良好，吸漆性佳，塗裝後更顯精良。

木材特徵：1. 邊心材區別明顯。但界限不明顯，邊材淡紅黃白色，心材淡紅黃色至黃褐色

2. 年輪極狹，春秋材漸進移行

3. 木材具柏木香氣。

用途：建築、家具、棺木、雕刻等。

杉木

英文名：China fir

學  名：Cunninghamia lanceolata

科  名：杉科Taxodiaceae

產  地：台灣及中國大陸

說明：  杉木圓產於中國大陸，台灣自福建省引進，又名為福州杉，木理通直，木肌粗糙，密度小，有香氣。材質輕軟，耐水濕，富彈性，手工刨削或機械加工均容易，易乾燥，乾燥狀況良好，少反翹或乾裂，報面粗糙，塗漆及吸著性良好。

木材特徵：1. 邊心材區別明顯，邊材寬，黃白色，心材因產地不同而色澤不同，呈暗紅褐色

2. 年輪明顯，春秋材變化略急劇

3. 木材具香氣。

4. 新鮮材於新鋸面上隔日或數日後可見針狀結晶滲出。

用途：建築、橋樑、船艦、電桿、機械器具、造紙、火柴盒

柳杉

英文名：Japanese fir, Japanese cedar

學  名：Cryptomeria japonica

科  名：杉科Taxodiaceae

產  地：台灣及日本

說明： 柳杉為屬日本之引進種，為台灣主要之造林樹種。木肌粗糙，木理通直。材質輕軟，富彈性，乾燥後之狀況良好，少反翹及裂開，刨面粗糙，塗漆及吸著性良好。

木材特徵：1. 邊材寬黃白色，心材紅褐色或暗紅褐色

2. 年輪明顯，春秋材變化急劇

3. 木材具香氣。

用途：建築、橋樑、船艦、器具、紙漿

台灣櫸

英文名：Taiwan zelkova

學  名：Zelkova serrata

科  名：榆科Ulmaceae

產  地：台灣

說明： 台灣櫸為台灣最優良之闊葉樹種。木肌粗，木理通直。材質堅硬，耐衝擊，富彈性，耐腐朽性強，乾燥後之狀況良好，少反翹及裂開，刨削及其他加工性困難，收縮小，塗漆及吸著性良好，釘著力強。

木材特徵：1. 邊心材區別明顯， 邊材淡紅色，心材紅褐色

2. 年輪明顯，環孔材

3. 木質線細小

用途：建築、車輛、橋樑、農具、家具、雕刻、裝飾

台灣赤楊

英文名：Formosan older

學  名：Alnus formosana

科  名：樺木科Betulaceae

產  地：台灣

說明：  台灣赤楊又名台灣榿木或水蚵仔，其木肌稍緻細。木質輕軟，但具韌性，容易劈裂，刨削及其他加工容易，刨光面光滑而具光澤，易乾燥，乾燥後之狀況良好，少反翹，收縮小，耐腐性小。

木材特徵：1. 邊心材區別不明顯，新鮮材為白色，經久漸變為淡紅黃白色色

2. 通常年輪略明顯而寬，散孔材

3. 木質線屬聚合木質線明顯而寬大，徑切面具木質線斑紋之光澤

用途：建築、器具、木屐、箱類、鑄型、造紙、合板、火柴桿