102商用木材 B01

|  | A.窗型紋孔對(Window like pit pairs) B.松型紋孔對(Pinoid pit pairs) |
| --- | --- |
|  | C.松型紋孔對(Pinoid pit pairs) D.雲杉型紋孔對(Piciform pit pairs) |
|  | E.杉木型紋孔對(Taxodioid pit pairs) F.柏木型紋孔對(Cupressoid pit pairs) |

A.交叉區之定義：為木質線薄壁細胞及縱向管胞間之細胞壁交叉區域稱之(僅出現在徑切面上)

B.紋孔類型：

(A)窗型紋孔對(Window like pit pairs)

紋孔口極寬，且具有一狹的凸出部份，彼此間有一界膜，將紋孔隔成兩個，由側面觀之成鈍四角形。常見於大部份之軟松類及少部份之硬松類如赤松、馬尾松、美國西部白松.....

(B)松型紋孔對(Pinoid pit pairs)

每交叉區有許多紋孔口，可分兩型，其一為具紋孔帽者，另一則無，紋孔口長一邊寬於另一邊，呈不平行狀，除屬(A)者外之松類，如美國西部黃松

(C)雲杉型紋孔對(Piciform pit pairs)

為橢圓形，具狹的而稍張開之紋孔口，具寬大之紋孔帽，屬外亟內口，如雲杉屬、落葉松屬、帝杉屬都具有

(D).杉木型紋孔對(Taxodioid pit pairs)

紋孔口從卵形至圓形，屬內亟紋孔口，紋孔口極寬，具紋孔帽，為杉科之特徵，包括落羽松、長葉世界爺、有時在冷杉及側柏可見之

(E).柏木型紋孔對(Cupressoid pit pairs)

紋孔多為橢圓形屬內亟紋孔在柏科中除側柏外均有，有時可在南洋杉屬、貝殼杉屬、羅漢松屬、紅豆杉屬中見之

| 美國雲杉之雲杉型紋孔 | 美國落羽松之柏木型紋孔 | 美國西部黃松之松型紋孔 |
| --- | --- | --- |
| 杉木之杉木型紋孔 | 歐洲赤松之窗型紋孔 | 台灣冷杉杉木型紋孔 |