未成熟材 (Juvenile wood)

WHERE IS IT FORMED?                   JUVENILE WOOD: A CLOSER LOOK

  - 未成熟材之定義

- 由髓心至年輪10-20之位置

- 是因形成層尚未完全成熟時所產生之木材

- 於樹幹頂端未成熟材位於前十輪之木材(輪數只供參考)

- 於樹幹底部未成熟材位於前二十輪之木材(輪數只供參考)

- 製漿品質較差

- 製漿時蒸煮時間較短

| Summary of Effects | 未成熟材與成熟材比較 |
| --- | --- |
| 細胞長度 | 短 |
| 小纖維角度 | 大 |
| 纖維素含量 | 低 |
| 木質素含量 | 高 |
| 紙漿蒸煮時間 | 較短 |
| 化學藥劑用量 | 高 |