福建柏

英文名：Fukien Cypress

學  名：Fokienia hodginsii

科  名：柏木科 Cupressaceae

產  地：東南亞及中國大陸南部

說明：福建柏產於中國大陸南部如湖南、廣東、福建、貴州、廣西、雲南南部及中越邊界。於台灣商場上俗稱為越南檜木。木材乾燥容易，乾燥後尺寸安定性良好。耐腐抗蟻性佳。切削、塗裝及膠合各項加工性質亦佳。不劈裂。根部及枝稍木材可用於製作精油或香皂之香料。

木材特徵：

- 區別明顯或不明顯，邊材淺黃褐色或灰黃褐色，心材黃褐或淺紅褐色。

- 年輪：明顯，秋材帶色深(紫黃褐色)。

- 木材具柏木香氣。味苦，觸之有油質感。

- 木質線稀至中，極細至甚細，放大鏡下橫切面上可見之，徑切面上可見木質線斑。

- 縱向薄壁細胞：放大鏡下明顯，散狀弦向排列。

用途：建築、家具、化裝單板、雕刻

南洋貝殼杉

英文名：Agathis

學  名：Agathis spp.

科  名：南洋杉科，Araucariaceae

產  地：東南亞與新幾內亞及太平洋群島。

說明：南洋貝殼杉於台灣俗稱為南洋檜木，但其難腐性遠比台灣檜木遜色。比重0.38-0.60。木材具光澤，木理通直、木肌細緻。無特殊氣味。木材乾燥性質良好，加工容易。力學強度低。樹皮具樹脂可用於製作塗料。

木材特徵：

- 邊心材區別不明，邊材淡黃白色，心材淡黃褐色至淡灰褐色。

- 年輪：不明顯。

- 木質線於針葉材中屬較粗大者，肉眼可見，於弦切面上成小斑點狀。

- 管胞側壁紋孔互生多列。

用途：化粧單板、家具、樂器、輕結構材、大型匾額

南洋烏心石

英文名：Champaka

學  名：Michelia spp.

科  名：Magnoliaceae

產  地：東南亞

說明：木材黃褐色帶綠暈。比重0.45-0.65。木理通直或有時交錯。南洋烏心石為屬含笑花屬(（Micheia）之木材，外觀色澤上有點類似台灣之烏心石，故於商場上稱之為南洋烏心石。

木材特徵：

- 散孔材，具階段狀穿孔，側壁紋孔亦為階段狀。

- 材色黃褐色帶綠暈。

- 具端生薄壁細胞。

用途：合板、家具、建築及室內裝潢用材。

婆羅洲鐵木

英文名：Beilan

學  名：Eusideroxylon spp.

科  名：樟科 Lauraceae

產  地：馬來西亞、印尼及菲律賓

說明：Belian 之木理通直或有時交錯，木肌細緻或略為粗糙。比重約為0.80-1.25。木材之耐腐性強，機械強度大，於Eusideroxylon屬中主要有兩個樹種，E. mkalagangai 及 E. zwangeri 兩者於外觀上難以區分，以前者之強度較弱，但加工性質較佳。

木材特徵：

- 木材深褐色或黑褐色，略帶綠暈。

- 散孔材，導管中幾近填滿之填充體。

- 薄壁細胞切線狀、散生、翼狀或連合翼狀、圍孔狀均有。

- 具大型油細胞

用途：構造用材

鐵刀木

英文名：kassord tree, Beati, Angkanh, Mezali

學  名：Cassia siamea

科  名：蘇木科(Caesalpiniaceae)

產  地：東南亞

說明： 鐵刀木為屬唐木家具使用之樹種之一，因具帶狀薄壁細胞可於縱切面產生美麗花紋。木理有時交錯，木肌中庸。比重約為08-1.2。樹皮可作提煉單寧之原料。其葉及種子經煮後可作為茶及咖啡之代用品。

木材特徵：

- 散孔材。導管中常具白色石灰質物質沉澱。

- 邊心材區別明顯，邊材黃白色，心材黑褐色至黑色，具帶狀薄壁細胞形成之美麗花紋。

- 具多是結晶

- 薄壁細胞翼狀、連合翼狀及帶狀。

用途：高級家具、化裝單板及妝飾用材

太平洋鐵木

英文名：Merbau, iron wood

學  名：Instia spp.

科  名：蘇木科(Caesalpiniaceae)

產  地：東南亞

說明： 本屬木材於商場上稱之為鐵木，木理通直或交錯，木肌粗。乾燥及加工性質佳，耐腐朽性高。對鐵具腐蝕性。

木材特徵：

- 邊心材區別明顯，邊材黃白色，心材黃褐色於空氣中置久色變深。

- 散孔材，導管中常具黃色或黃白色石灰質沉澱。

- 薄壁細胞翼狀或連合翼狀及端生。

- 偶具深色條紋，刨光之材面具金屬光澤。

用途：家具、重構造用材及地板。