南洋櫟

英文名：Mempening

學  名：Lithocarpus spp.

科  名：殼斗科 Fagaceae

產  地：東南亞

說明：Lithocarpus屬為南洋地區殼斗科中分布最多者。一般稱之為 Oak 或Mempenging。木材之木理略交錯，木肌粗。乾燥時易產生缺點。但因徑切面具虎斑紋可產生美麗木紋可用於特殊家具之製作。

木材特徵：

- 材色黃褐色，邊心材區別明顯，邊材色淡。

- 輻射孔材

- 木質線粗大。具單裂及多列兩種型態。

- 填充體發達。

用途：家具、器具把手、建材等。

白木

英文名：Ramin

學  名：Gonystylus spp.

科  名：線柱科 Gonystylaceae

產  地：東南亞

說明： 木材比重約為0.58-0.75，稍硬重，製材及加工性質優良，為以鐵釘釘著時易發生劈裂，乾燥易發生表面裂。木材之收縮率大，徑向約3.5-3.7﹪，弦向為8.0﹪。木材之耐久性不佳，於戶外及接觸地面時無奈久性可言。對白蟻、青變菌及蟲害抵抗弱。

木材特徵：

- 木材邊心材區別不明顯，材色淡黃或淡黃白色。

- 散孔材

- 薄壁細胞細長翼狀

用途：家具、相框、輕結構用材

銀樺

英文名：Silky oak

學  名：Grevillea robusta

科  名：山龍眼科 Proteaceae

產  地：產於澳洲、印尼及緬甸

說明：木材比重約為0.55-0.70，木理通直，木肌粗糙。山龍眼科之木材通常木質線均非常粗大，故於徑切面上可見虎斑紋。此科中有一木材Cardwellia sublimis稱之為蕾絲木或於台灣商場上稱為珍珠木，常用於化裝單板。

木材特徵：

- 木材黃褐色。

- 具粗大木質線

- 導管具有弦向排列之傾向

- 具似帽狀之帶狀薄壁細胞稱直為帽狀薄壁細胞（Abaxial Zonate parenchyma）

用途：家具、雕刻

新幾內亞黃楊木

英文名：New Guinea Box-wood

學  名：Xanthopyllum papuanum

科  名：遠志科 Polygalaeae

產  地：新幾內亞

說明：木材為屬重硬木﹐比重.0.7。木理通直或交錯﹐木肌粗糙。耐腐朽性低。

木材特徵：

- 邊心材區別不明顯，材色黃褐色或金黃色。

- 散孔材

- 薄壁細胞呈細波帶狀，偶具有翼狀或連合翼狀薄壁細胞

用途：建材、合板芯板。

留連

英文名：Durian

學  名：Durio spp.

科  名：木棉科 Bombaceae

產  地：東南亞地區

說明：木材比眾多介於0.5-0.7之間，木理通直，木肌中庸或略粗。加工容易。耐腐朽性低。

木材特徵：

- 木材邊心材區別明顯，心材灰紅褐色，邊材灰黃色。

- 散孔材

- 薄壁細胞圍孔或細帶狀或短切線狀

用途：家具補強角塊、合板中板及小型木器

輕木

英文名：Balsa

學  名：Ochroma spp.

科  名：木棉科 Bombaceae

產  地：原產於美洲，目前廣植於亞洲熱帶地區

說明：本屬木材為世界上最輕之一屬，比重範圍0.12-0.24。材質輕軟，木肌粗糙，木理通直。

木材特徵：

- 材色淡黃白色或白色，具光澤。

- 散孔材。

- 薄壁細胞短切線狀或圍孔狀

- 偶具外傷樹脂溝

用途：輕結構用材。

橡膠樹

英文名：Rubber wood

學  名：Hevea brasiliensis

科  名：大戟科Euphorbiaceae

產  地：原產於巴西，目前廣植於東南亞

說明： 木材比重約為0. 55-0.65，木理通直，木肌略粗。樹皮乳汁為天然橡膠之原料。木材耐腐性低，易遭青變菌危害。

木材特徵：

- 木材淡黃褐色或黃白色

- 散孔材

- 薄壁細胞短切線狀或圍孔狀

- 具結晶細胞

用途：家具、砧板、粒片板及木芯板原料