阿拉斯加扁柏

英文名：Yellow cedar, Alaska cedar

學  名：Chamaecyparis nootkatensis

科  名：柏木科 Cupressaceae

產  地：美國

說明：木材比重約為0.5，木理通直，木肌細緻。主要分布於美國西北部地區，於阿拉斯加生長最佳。耐久性良好並對酸具抵抗性，故適合用於實驗桌之桌面。加工性質良好。

木材特徵：

- 木材黃色或淡黃色。

- 年輪明顯。春秋材移行急劇。

- 木材於新鮮材時具有生馬鈴薯之味道（似酸味），久置於空氣中氣味漸漸變淡。

- 薄壁細胞散生或近帶狀

- 木質線中具木質線管胞，其木質線可能產生全由木質線管胞組成者。

- 交叉區紋孔柏木型。

用途： 家具、建築及化學物品之容器

美國西部紅側柏

英文名：Western red cedar

學  名：Thuja plicata

科  名：柏木科 Cupressaceae

產  地：美國

說明：木材比重約為0.39-0.40，木理通直，木肌細緻。材質輕軟，加工時易損壞。木材之耐久性十分良好，但因具酸性會，於潮濕情況下雨鐵接觸的地方會貝污染變黑。久置於空氣中時，木材表面會變為銀灰色。

木材特徵：

- 邊心材區別明顯，邊材近白色寬度窄，心材為深紅褐色或紅褐色。

- 年輪明顯，春秋材移行漸進。

- 薄壁細胞散生或帶狀，有時不具薄壁細胞。

- 交叉區紋孔杉木型。

用途： 家具、建築（木瓦）、蜂窩及雕刻

花旗松

英文名：Douglas fir

學  名：Pseudotsuga menziesii.

科  名：松科 Pinceae

產  地：美國

說明：木材比重洛杉磯山脈型者為0.43-0.48，而太平洋岸型者為0.45-0.50。木材之顏色變化大，分為紅杉及黃杉。黃杉之年輪較狹窄，具精細木理，顏色為黃紅褐色，工作性良好。紅杉之年輪較寬，秋材帶亦較寬，顏色曲近於橘紅褐色。具粗糙木理，強度較大但是加工性較為困難。於花旗松中之樹脂溝的周邊細胞，其細胞壁較其他松類之周邊細胞者為厚，故於製作切片時，較能觀察到完整之樹脂溝型態。（於雲杉之樹脂溝亦具有同樣之特徵）

木材特徵：

- 邊心材區分略明顯，洛杉磯型者邊材寬度較窄，太平洋岸型者較寬。材色變化大（如說明）。

- 年輪明顯，春秋材變化急劇。

- 具縱橫向樹脂溝，薄壁細胞短端生或稀少或不具薄壁細胞。

- 交叉區紋孔雲杉型。

- 管胞具螺紋加厚。

用途： 家具、建築、箱板用材及紙漿用材。

西加雲杉

英文名：Sitka spruce

學  名：Picea sitchenrsis

科  名：松科 Pinceae

產  地：美國

說明：木材比重約為0.37-0.42，木理通直，木肌中庸。樹脂構之周邊細胞之細壁厚。與恩格曼雲杉可以顏色加以區分。西加雲杉於美國為高大之針葉樹種之一。為屬鋼琴響板之主要用材。生長速度賣者較佳，因具有較好之共振音響性質。

木材特徵：

- 邊心材區分略顯，邊材為乳白色至淡黃色，邊材至心材顏色漸漸變深，呈但粉紅黃色或灰褐色

- 年輪明顯，春秋材移行漸進

- 正常樹脂溝，樹脂溝之周邊細胞細胞壁厚

- 交叉區紋孔紋孔雲杉型

用途：家具、一般建築、箱板、紙漿及響板（鋼琴及吉他）

美國西部鐵杉

英文名：Western hemlock

學  名：Tsuga heterophylla

科  名：松科 Pinaceae

產  地：美國

說明：木材比重約為0.5，木理通直，木肌細緻均勻。加工性質良好但耐腐朽性低。木材於作榫時易劈裂，於使用鐵釘或螺絲釘時應先預先鑽孔以防止裂開。於木材縱斷面上常易發現深褐色或深色條紋，此為其傷癒樹脂溝。於買賣時常以Hem-fir 之商品名出售。亦即常與冷杉混合出售。

木材特徵：

- 木材為黃褐色， 邊心材區分不明顯，但於近樹皮之部分接近白色。

- 年輪明顯，但與東部鐵杉比較時較不明顯。秋材部分常具有玫瑰紅或紫色色調。

- 不具正常樹脂溝，但常出現傷癒樹脂溝。

- 交叉區紋孔杉型

用途： 家具、建築、紙漿

美國東部鐵杉

英文名：Estern hemlock

學  名： Tsuga canadensis

科  名：松科 Pinaceae

產  地：美國東北部及加拿大

說明：木材比重約為0.47，木理有時通直有時會具螺旋木理。於乾燥時易產生翹曲現象。於世界商場上並不十分重要，但於地方上可能會應用於包裝箱、枕木建築等用途。與西部鐵杉略為相似，區別方法如下：東部鐵杉之刀具切削性較困難，春秋材變化較為急劇。秋材之玫瑰色澤較深，較常具有螺旋木理，傷癒樹脂溝出現之機率較少。

木材特徵：

- 木材為黃褐色， 邊心材區分不明顯，但於近樹皮之部分接近白色。

- 年輪明顯，但與東部鐵杉比較時較不明顯。秋材部分常具有玫瑰紅或紫色色調。

- 不具正常樹脂溝，但常出現傷癒樹脂溝。

- 交叉區紋孔雲杉型至柏木型

用途： 家具、建築、包裝箱

美國南方松

英文名：Southern yellow pine

學  名：Pinus spp.

科  名：松科 Pinaceae

產  地：美國東南15州

說明：由於美國東南部氣候適合南方松之生長，故木材生產約佔全美針葉樹材生產量之1/4，南方松木理優美，強度佳、耐久性高、釘著力強、易塗裝為良好之建材，南方松主要包括以下六種：

| 大王松(Longleaf pine,Pinus palustris) 芒刺松(Shortleaf pine,Pinus echinata) 濕地松(Slash pine,Pinus ellitti) | 德華松(Loblolly pine,Pinus taeda) 剛葉松(Pitch pine,Pinus rigida) 沼 松(Pond pine,Pinus serotina) |
| --- | --- |

木材特徵：

1. 年輪明顯，春秋材變化急劇

2. 具有大型縱橫向樹脂溝

3. 邊材黃白色，心材為紅褐色，乾燥心材為橙色-紅褐色

4. 具淡樹脂香味，具光澤性

- 交叉區紋孔松型

用途： 家具、建築、工藝品

美國黑松

英文名：Lodgepole pine

學  名：Pinus contorta

科  名：松科 Pinaceae

產  地：東南亞及中國大陸南部（雲南）

說明：木材比重約為0.47，木理有時通直，或常具有如圖鑑上之酒窩木紋，由不規則木理所形成。木肌細緻。材面常因為緊節之緣故工作上無法得到良好之表面性質。乾燥性質良好。有時易稱之為Black pine 或 Western Jack pine。真的捷克松為 Pinus banksiana。

木材特徵：

- 邊心材區分略明顯，邊材白色或是灰黃色，心材淡黃褐色。

- 年輪明顯，春秋材變化有些急劇。

- 具正常之縱橫向樹脂溝

- 弦切面上常具有酒窩木紋

- 交叉區紋孔松型

用途： 礦坑支柱用材、輕結構用材

紅木

英文名：Redwood

學  名：Sequoia sempervirens

科  名：杉科 Taxodiaceae

產  地：美國西北部地區

說明：木材比重約為0.42，木理通直，木肌粗糙。由於其耐久性非常良好故常用於戶外建築。有時亦會產生樹瘤，可切削製成化粧薄片，如上圖所示。與其相近之樹種Sequoiadendron giganteum，Bigtree，其木材較為輕軟。

木材特徵：

- 邊心材區分明顯，邊材白色，心材為淡紅色或紅褐色或深紅褐色。

- 年輪明顯，春秋材變化急劇

- 薄壁細胞豐富，木質線於針葉材中屬較大型者

- 交叉區紋孔杉木型。

用途： 戶外家具、棺木、建築。樹皮可製成如羊毛狀之纖維供作絕緣材料

美國水松

英文名：Baldcypress、yellow cypress、southern cypress、swamp cypress

學  名：Taxodium distichum

科  名：杉科 Taxodiaceae

產  地：美國大西洋沿岸北至印第安那州

說明：木材比重約為0.42-0.46，木理通直，木肌粗糙。耐久性非常良好。材色變化大，紅色色澤者常較黃色者強度較大耐久性亦較佳。Yellow cypress亦應用於阿拉斯加扁柏之英文名稱宜多加注意。

木材特徵：

- 邊心材區分明顯，邊材灰黃色，心材顏色多變。

- 年輪明顯，春秋材移行急劇或中等。

- 交叉區紋孔杉木型

- 薄壁細胞豐富

用途： 家具、建築及雕刻